ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -  PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO

O objetivo desta nota é fornecer todos os dados, condições e especificações para os serviços de manutenção de pavimento em pré-moldados de concreto, inclusive guias e sarjetas, em varias ruas e locais do Município, especificadas em projeto básico fornecido pela contratante.

Os serviços basicamente compreendem a manutenção de pavimento através de remoção e reassentamento dos elementos pré-moldados de concreto, como também dos dispositivos de drenagem superficial, guias e sarjetas, incluindo fornecimento de todos os materiais.

A demarcação ou definição das áreas será feita previamente pela contratante através de notas de serviços contendo os serviços a serem executados

1.0 - CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1.1 - Os serviços ou projetos que envolverem a necessidade de levantamentos topográficos deverão ser executados e fornecidos pela contratante, devendo a empresa contratada ficar responsável pela aplicação destes dados em campo acompanhados por pessoal habilitado e experiente, além de equipamentos ou dispositivos que ofereçam a precisão compatível com as tolerâncias requeridas.

1.2 - A contratante apresentará previamente através de projeto básico ou notas de serviços contendo os serviços a serem executados inclusive demarcação e definição das áreas.

1.3 - As benfeitorias e serviços existentes no local, pertencentes aos contribuintes ou as empresas concessionárias, deverão ser protegidas ou refeitas conforme circunstâncias previstas em projeto básico ou através do ônus da empresa contratada quando esta for responsabilizada por inabilidade ou ineficiência dos serviços aplicados.

1.4 - A empresa contratada ficará responsável técnica e fisicamente pela segurança dos seus funcionários, sinalização do local em obra, guarda de equipamentos e materiais, além de limpeza geral com retirada de entulhos e ou quaisquer tipo de materiais após os trabalhos especificados.

1.5 - Quando necessário solicitar a contratante o apoio de secretarias ou departamentos municipais  para interdições temporárias de vias ou desvio de fluxo de trânsito de veículos.

1.6 -   A obra será executada de acordo com os projetos, planilhas de custos, especificações técnicas e normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e atender todas as NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da legislação vigente.

1.7 -  A empresa deverá fazer um relatório (Livro Diário de Obras) para o registro diário de todas as ocorrências da obra, mantendo-o na obra, onde diariamente deverá ser anotado os serviços, mão de obra (número de funcionários e cargos), materiais empregados, e também qualquer fato referente a obra como, intempéries, mudanças, adaptações e as visitas realizadas a obra pela fiscalização e assinados pelo engenheiro  responsável da empresa contratada.

1.8 - A obra está prevista para um período de execução de 12 meses.

2.0 – PAVIMENTAÇÃO - Materiais

2.1 – Remoção de meio fio

Dispositivos de drenagem, meio fios ou guias danificados, deverão ser substituídos ou excepcionalmente moldados in loco em concreto 1:2,5:3 (cimento, areia e brita). As guias pré-fabricadas terão dimensões mínimas de 12 cm de espessura no topo, 16,7 cm na base, altura de 40 cm e comprimento de 100 cm. Guias com outras dimensões deverão ser aprovadas previamente pela fiscalização. Após os serviços de demolição, acompanhadas de afastamento do material do local para bota-fora, deverá ser executado preparo de caixa e assentamento do novo elemento ao nível estabelecido no local e rejuntamento com argamassa de cimento é areia (1:3).

2.2 – Demolição de pavimento em paralelepípedo e reassentamento:

Toda a área demarcada em projeto ou nota de serviço da fiscalização terá o pavimento revestido em paralelepípedo retirado, seguido de afastamento e empilhamento das peças para posterior reaproveitamento. Antes da recolocação toda a superfície receberá uniformização e compactação manual seguido de lançamento de coxim de areia, numa espessura de 7 cm , limpa e livre de entulhos ou impurezas orgânicas, com granulometria média a grossa. As peças deverão ser alinhadas com o caimento do pavimento existente e rejuntadas com o mesmo material do coxim em quantidade suficiente para envolvimento e adensamento. Toda a área deverá ser limpa e os entulhos removidos para bota-fora.

2.3 – Transporte com caminhão:

Todo material proveniente dos trabalhos de demolição e que não forem reaproveitados, deverão ser carregados manualmente sobre caminhões devidamente adaptados para este fim e toda a carga destinada a bota-fora em locais para este fim e sob responsabilidade da contratada.

2.4 – Carga manual:

A carga sobre caminhões do material destinado a bota-fora deverá feita manualmente e com os cuidados inerentes a estes serviços.

2.5 – Demolição de sarjeta:

Quando necessário, os dispositivos de drenagem superficial conhecidos como sarjeta, deverão ser demolidos de maneira a manter a integralidade, o quanto possível, dos dispositivos e áreas anexas. Todo o material de entulho deverá devidamente removido.

2.6 – Sarjeta:

A substituição dos dispositivos de drenagem tipo sarjeta se dará após a definição previa da fiscalização, seguidos de preparo de caixa decorrente dos trabalhos de demolição ou em locais preparados para este fim. A espessura média da sarjeta será de 7 cm executada com concreto de resistência característica igual ou superior a 15mpa, com traço 1:2,5:3 em cimento, areia e brita 01. O mesmo material deverá ser usado no rejuntamento junto às peças circunvizinhas do pavimento para o devido acabamento e ou com argamassa de cimento e areia, quando necessário. A largura das sarjetas seguirá o padrão existente na via.

2.7 – Meio fio de concreto (guias):

As guias novas deverão ser pré-moldadas em concreto com resistência igual ou superior a 15mpa, faces perfeitas e assentadas em vala regularizada manualmente, seguida de rejuntamento com argamassa de cimento e areia 1:3.

2.8 – Revestimento natado liso:

Nos trabalhos de recuperação ou substituição dos equipamentos de drenagem superficial, guias ou sarjetas, poderão ocorrer reparos em calçadas ou benfeitorias anexas que deverão ser rejuntadas com aplicação de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, devidamente desempenado e alisado.

2.9 – Execução de calçamento em pré-moldado de concreto:

Nos casos onde se fizerem necessários reparos e ou complementação de pavimentação com elementos novos determinados em projeto ou pela fiscalização, estes deverão ser em concreto pré-moldado (tipo bloquete) com resistência característica (fck) igual ou superior a 35mpa, com espessura de 8cm assentes sobre leito (caixa) preparado e compactado, seguido de aplicação de coxim de areia media a grossa, de boa qualidade, suficiente para assentamento (7cm aproximadamente) e também para adensamento e rejunte das peças. A contratada ficará responsável também pelo fornecimento de todos os materiais e limpeza posterior do local.

2.10 – Carga e descarga de entulhos:

Conforme volume de materiais decorrente dos trabalhos de demolição e substituição dos equipamentos de drenagem superficial e do pavimento, a carga e descarga destes materiais destinados a bota-fora serão feitas mecanicamente com utilização de retroescavadeira ou pá e sob responsabilidade da contratada.

2.11 – Retirada e reassentamento de calçamento em pré-moldado de concreto:

Nos casos onde se fizerem necessários reparos do pavimento existente em elementos pré-moldados de concreto com reaproveitamento das peças, a empresa deverá executar retirada dos mesmos com empilhamento lateral. Antes da recolocação toda a superfície receberá uniformização e compactação manual seguido de lançamento de coxim de areia, numa espessura de 7 cm , limpa e livre de entulhos ou impurezas orgânicas, com granulometria média a grossa. As peças deverão ser alinhadas com o caimento do pavimento existente e rejuntadas com o mesmo material do coxim em quantidade suficiente para envolvimento e adensamento. Toda a área deverá ser limpa e os entulhos removidos para bota-fora.